| 型号规格（以下全部是PET基材） |  |  |  | 主要性能指标 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | 厚度(um) | 最大幅宽(mm) 可按客户要求分切 | 贴保护膜 | 面电阻 (Ω/口) | 透光率 (550nm) |  |
| H-2 | 50/125/188 | 1250 | 双面贴保护膜 | 2-3 | ≥60 |  |
| H-5 | 50/125/188 | 1250 | 双面贴保护膜 | 4-6 | ≥80 |  |
| H-22 | 125/175/188 | 1250 | 双面贴保护膜 | 20-23 | ≥75 |  |
| H-30 | 125/175/188 | 1250 | 双面贴保护膜 | 28-31 | ≥75 | 收到订单后 7天内发货 |
| H-40 | 125/175/188 | 1250 | 双面贴保护膜 | 36-40 | ≥85 |  |
| H-10 | 50/125 | 1250 | 双面贴保护膜 | 9-11 | ≥85 |  |
| H-120 | 50/125/175 | 1250 | 无保护膜 | 100-120 | ≥80 |  |
| H-400 | 50/125/175 | 1250 | 无保护膜 | 100-120 | ≥86 |  |
| H-80 | 125/175 | 1250 | 无保护膜 | 65-80 | ≥76 |  |